Силикон Super Mold M

Двухкомпонентная силиконовая резина: жидкий силикон и отвердитель на основе олова, с разной вязкостью и твёрдостью по Шору А (10,20,25,30,40), отверждается при комнатной температуре, соотношение компонентов 100:2.   Обладает исключительной текучестью, удобством и простотой использования, лёгкой расформовкой. Хорошая растяжимость, эластичность, прочность на раздир, незначительная усадка. Высокая тиражируемость и долговечность эксплуатации. Применяется для создания эластичных форм.

Применение

Силиконовая резина применяется  для формования полиуретанов, полиэфирных смол, штукатурки, воска, парафина, гипса, бетона, жидких пластиков, мыла.  Используется  для производства сувенирной продукции,  скульптур, статуэток и прочих поделок.

Рекомендации:

Допустимо механическое, а также ручное смешивание.

Перед использованием тщательно перемешайте основу (компонент А) и тщательно взболтайте катализатор (компонент В).

Перед тем, как смешивать компоненты, убедитесь, что компаунд имеет комнатную температуру.

Имейте в виду, что при хранении (или перевозке) материала на открытом воздухе в холодную погоду, может понадобиться до 48 часов для того, чтобы компоненты достигли комнатной температуры.

Оптимальная температура помещения при формовании должна быть 20-25°C и влажностью не более 50% .  Для смешивания компонентов используйте чистую, сухую тару. Тщательно перемешайте   смесь в течении 3-5 мин., периодически соскребая со стенок и дна контейнера.

Технические характеристики

| Марка | M10 | M1010 | M20 | M25 | M30 | M2020 | M3030 | M40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цвет | Белый | Полупрозрачный | Белый | Белый | Белый | Полупрозрачный | Полупрозрачный | Белый |
| Пропорция отвердителя (%) | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| Время жизни (мин 22-23 C при 1.8 отвердителя) | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
| Время полимеризации (часов 25 0C) | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| Твёрдость по Шору (A°) | 10 | 10 | 20 | 25 | 30 | 20 | 30 | 40 |
| Плотность(г/см 3) | 1.05 | 1.05 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |  | 1.08 | 1.08 |
| Вязкость (mPas -25 0C +-1000) | 17500 | 17500 | 19000 | 19000 | 24000 | 18000 | 24000 | 24500 |
| Предел прочности (MPa) | ≥2.2 | ≥2.2 | ≥3.5 | ≥4.0 | ≥4.2 | ≥3.5 | ≥4.2 | ≥4.0 |
| Прочность на разрыв (kn/m2) | ≥15.89 | ≥15.92 | ≥25.09 | ≥23.34 | ≥26.26 | ≥24.86 | ≥26.21 | ≥20.94 |
| Удлинение при разрыве(%) | ≥560 | ≥ 570 | ≥ 520 | ≥ 460 | ≥ 450 | ≥530 | ≥ 460 | ≥ 360 |
| Линейная усадка(%) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |